| SPSPSPSP SPSPSPS SPSPSP SPSPS SPSP SPS |  | SPS-KICET X XXXX-XXXX |
| --- | --- | --- |
|  | 실내 광촉매 시공 현장의 오염물질 시험방법. SPS-KICET X XXXX-XXXX:20XX (20XX 확인) |
| 한국세라믹기술원 20XX년 OO월 OO일 제정 |  |  |

심  의 :

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (위 원 장) |  |  |  |  |  |  |  |
| (위 원) |  |  |  |  |  |  |  |
| (간 사) |  |  |  |  |  |  |  |

원안작성협력 :

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (위 원 장) |  |  |  |  |  |  |  |
| (위 원) |  |  |  |  |  |  |  |

표준열람 : e나라표준인증(http://www.standard.go.kr)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

제정단체：  		                                   등    록 :

제    정 :

심    의：

원안작성협력：

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이 표준에 대한 문의사항이 있을 시 e나라 표준인증 웹사이트에 등록된 표준담당자에게 연락 바랍니다.

이 표준은 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진운영 요령 제11조의 규정에 따라 매 3년마다 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목     차

머   리   말	1

1	적용범위	1

2	인용표준	1

3	실내 광촉매 시공 현장 오염물질 선정	2

4	시료채취 시간	2

4.1	액티브시료채취	2

4.2	확산시료채취	2

5	휘발성유기화합물	2

5.1	액티브시료채취	2

5.2	확산시료채취	3

5.3	분석방법	3

5.4	농도 계산(개별물질별)	4

5.4.1	액티브시료채취 농도 계산	4

5.4.2	확산시료채취 농도 계산	5

6	알데하이드류	6

6.1	액티브시료채취	6

6.2	확산시료채취	6

6.3	분석방법	6

6.4	농도 계산	7

6.4.1	액티브시료채취 농도 계산	7

6.4.2	확산시료채취 농도 계산	8

7	질소산화물	8

7.1	분석장비	8

7.2	시료채취 및 관리	8

7.3	교정주기	9

7.4	측정결과	9

8	성능평가	9

9	시험 보고서	9

# 머   리   말

- 이 표준은 한국세라믹기술에서 원안을 갖추고 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진 운영 요령에 따라 단체표준 심의회의를 거쳐 한국표준협회에 등록된 표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 단체표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다

개   요

이 표준은 실내 공간에 광촉매 재료 또는 표면에 광촉매 막을 가지고 있는 재료를 시공하였을 때 광촉매에 대한 성능 평가시 실내오염물질의 시험방법 방법을 규정하는 표준으로, 제정 취지 및 제정 작업에 대한 세부적인 사항은 해설에 명시하였다.

단체표준

SPS-KICET X XXXX-XXXX:2020

(2020 확인)

실내 광촉매 시공 현장의 오염물질 시험방법

Test method for indoor air-pollutant of photocatalytic construction site

# 적용범위

이 표준은 이산화 타이타늄이나 기타 세라믹 재료와 같은 반도성 금속산화물로 만들어진 광촉매 재료, 또는 표면에 광촉매 막을 가지고 있는 재료를 사용하여, 실내 공간(주거공간, 다중이용시설, 사무공간 등)에 시공하였을 때 실내 오염물질의 저감을 확인하기 위한 시험방법에 대하여 적용할 수 있다. 또한, 공기 정화용 반도성 광촉매 재료의 실내 광 환경에서의 성능 확인을 위한 시료채취 및 모니터링 계획 수립에 적용할 수 있다.

비고   광촉매 시공 조건이나 시공 방법에 대하여는 논의하지 아니하며, 시공 현장의 성능 평가에 대한 방법에 한하여 적용한다.

# 인용표준

다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS I ISO 16000-1    실내공기-제1부: 시료채취 방법의 일반적 관점

KS I ISO 16000-2    실내공기-제2부: 폼알데하이드 시료채취 방법

KS I ISO 16000-3   실내 공기-제3부: 실내공기와 시험챔버 공기 중 폼알데하이드와 그 외의 카보닐 화합물 측정-액티브 채취방법

KS I ISO 16000-4    실내공기-제4부: 폼알데하이드 측정법-확산 채취 방법

KS I ISO 16000-5    실내공기-제5부: 휘발성 유기화합물(VOCs)의 시료채취 방법

KS I ISO 16000-6    실내공기-제6부: 흡착제 Tenax TA를 이용한 액티브 시료채취, 열 탈착 및 MS 또는 MS-FID를 이용한 가스 크로마토그래피에 의한 실내 및 시험챔버 공기 중 휘발성 유기 화합물 측정

KS I ISO 16017-1   실내, 대기 및 작업장 공기-흡착 튜브/열 탈착/모세관 가스 크로마토그래피에 의한 휘발성 유기 화합물의 샘플링과 분석

KS I ISO 16017-2   실내, 주위 및 작업장 공기-흡착관/열탈착/캐필러리 가스 크로마토그래피를 이용한 휘발성 유기 화합물의 시료채취 및 분석–제2부: 확산 시료 채취

ES 02130          실내공기질공정시험기준-실내공기 오염물질 시료채취 및 평가방법

ES 02601.1        실내공기질공정시험기준-실내 및 건축자재에서 방출되는 폼알데하이드 측정방법-2,4 DNPH카트리지와 액체크로마토그래프법

ES 02602.1        실내공기질공정시험기준-실내 및 건축자재에서 방출되는 휘발성유기화합물 측정방법 - 고체흡착관과 기체크로마토그래프-MS/FID법

ES 09305.1         악취공정시험기준-알데하이드-DNPH 카트리지-액체크로마토그래피법

# 실내 광촉매 시공 현장 오염물질 선정

실내 광촉매 시공 현장의 성능 확인을 위한 오염물질 시험항목은 SPS KICET KL 0019의 실내 광촉매 현장성능평가 절차의 성능평가 시험 항목에서 검토하여 선정한다. 성능평가는 평가 목적별로 표 1을 참고하여 시험항목을 선정한다.

표1. 실내 광촉매 현장 성능평가 시험항목

| 구분 | 물질명 |
| --- | --- |
| 광촉매 재료에 의한 저감물질 | 산화질소, 휘발성유기화합물(개별물질), 폼알데하이드, 아세트알데하이드 |
| 광촉매 반응에 따른 생성물질(지표물질) | 이산화질소, 이산화탄소 |

# 시료채취 시간

## 액티브시료채취

액티브시료채취는 실내오염물질 시료채취 시간이 1시간 이내에서 몇 시간 정도의 시료채취를 실시하는 경우이다. 액티브 시료채취 전에는 환기를 실시 하여야 하며, 자연 환기의 경우 최소 30분간 환기 실시 후 약 8시간(최소 5시간) 밀폐시킨 다음 시료를 채취하고, 기계식 환기의 경우 시료채취 전 최소 3시간 전에 작동하고 시료를 채취 한다.

## 확산시료채취

확산시료채취는 확산 시료채취 장치를 정해진 기간 동안 공기에 노출시킨 다음 확산 원리에 따르며 시료채취 시간의 평균으로 전체 측정값을 나타낸다. 측정 시간이 24시간을 초과한다면, 실내공간의 시험 전 준비 작업은 필요하지 않다. 시료 채취의 안정성과 관련된 시료채취장치의 성능을 고려하여 시료채취 시간은 30일을 초과하지 않도록 한다.

거주자는 평소 환기 방법과 기타 활동을 유지해야 한다. 일상적인 활동이 요구되며 측정 전에 평소 실내 활동을 기록해야 한다. 이는 간헐적 발생원(조리, 흡연, 살충제 등)에 대한 정보를 얻는 데 매우 중요하다. 또한, 시료채취 중에 발생하는 모든 변동사항을 기록하고, 현장에 시료채취 장치를 설치한 위치 및 높이를 기록하고 필요에 따라서는 스케치해 두도록 한다.

비고 KS I ISO 16000-5:2007의 표2에 발생원의 방출 특성에 간헐적 발생원에 대한 정보를 참고한다.

# 휘발성유기화합물(개별)

## 액티브시료채취

실내공기질공정시험기준의 ES 02602.1를 준용하여 채취하며, 시료채취장치는 그림 1과 같이 흡착관, 시료채취용 흡인펌프 및 유량계로 구성된다. 시료 채취 유속은 0.05 L/min ~ 0.2 L/min으로 연속 2회 측정하고, 시료채취 부피는 1 L ~ 5 L범위로 한다. 농도를 예상할 수 없는 시료를 채취하는 경우에는 시료채취 부피를 다르게 하여 3개 이상의 비교 시료를 취한다. 시료가 채취된 흡착관은 시료 채취선에서 분리하고 PTFE 패럴이 장착된 스크루 마개 부품으로 양끝을 막은 후 단단히 밀봉하고 직사광선을 피해서 서늘한 곳에 보관하여 이동한다. 이동 후에는 4℃ 냉장보관 하며 변화 가능성을 피하기 위해 시료는 되도록 빨리 분석해야 하고 가급적 이면 시료채취 후 4주 이내 분석한다.

그림 1. 고체흡착관을 이용한 료채취 장치

## 확산시료채취

흡착관의 흡착제는 Tenax-TA를 사용하며, 입자 크기는 0.18~0.25 mm(60~80 mesh)인 것을 사용한다. 흡착관은 열탈착 장치에 부합해야 하고 보통 스테인리스 강관 또는 유리관의 시판용 흡착관을 주로 사용한다.

시료를 채취하기 직전 흡착관에 양끝의 PTFE 재질의 말단부 마개를 제거하고 시료채취 위치에 고정 시킨다. 실내공기 모니터링에 대한 권장 노출 시간은 4주이며, 시료채취 기간 시작과 마칠 때 시간, 온도 및 대기압을 기록한다. 흡착관에 라벨을 표기할 때 페인트 및 유성펜(네임펜) 또는 접착성 라벨은 사용하지 않는다.

## 분석방법

톨루엔 분석은 실내공기질공정시험기준 ES02602.1을 준용한다. 시료채취 시점으로부터 4주 이내 분석한다. 검정곡선 작성 시 표준시료의 농도는 가능한 미지시료의 농도가 포함될 수 있는 범위로 설정하여야 하며, 연속적으로 시료를 분석할 때마다 검정곡선을 작성하여 결정계수(R2)는 0.98 이상 되어야 한다.

표 1. 열탈착장치 및 기체크로마토그래프/질량분석기 분석조건의 예

| 열탈착장치 |  |
| --- | --- |
| 탈착온도 | 280 ℃ ~ 320 ℃(흡착제에 따라) |
| 탈착유량 | 30 mL/min, 15 min |
| 저온농축 트랩 | 흡착제(Tenax TA) |
| 저온농축 흡착 온도 | -10 ℃ ~ 20 ℃ |
| 저온농축 탈착 온도 | 280 ℃ ~ 300 ℃ |
| 탈착시간 | 15 ~ 20 min |
| 기체크로마토그래프 |  |
| 주입기 온도 | 300 ℃ |
| 운반기체 및 유량 | 순도 99.999 %의 비활성 기체, 1.0 ~ 1.5 mL/min |
| 컬럼 | 길이 30 ~ 60 m, 안지름 0.25 ~ 0.32 mm, 두께 0.25 ~ 0.33 ㎛의 결합형(bonded) 100 % dimetylpolysiloxane |
| 온도 프로그램 | 40 ℃(4 min) – 4 ℃/min – 230 ℃ - 20 ℃/min – 280 ℃(10min) |
| 질량분석기 |  |
| 인터페이스 온도 | 250 ℃ |
| 이온원 온도 | 200 ℃ |
| 이온화 방법 | 전자이온화(70eV) |
| 질량범위 | 35 m/z ~ 300 m/z |

그림 2. 휘발성유기화합물 표준물질의 크로마토그램 예

| 피크번호 | 휘발성유기화합물종류 | 피크번호 | 휘발성유기화합물종류 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hexane | 23 | o-Xylene |
| 2 | Chloroform | 24 | n-Nonane |
| 3 | 1,2-dichloroethane | 25 | alpha-Pinene |
| 4 | 4 2,4-Dimethylpentane | 26 | m-Ethyltoluene |
| 5 | 1,1,1-trichloroethane | 27 | p-Ethyltoluene |
| 6 | n-Butanol | 28 | 1,3,5-trimethylbenzene |
| 7 | Benzene | 29 | o-Ethyltoluene |
| 8 | Carbon tetrachloride | 30 | beta-Pinene |
| 9 | 1,2-dichloropropane | 31 | 1,2,4-trimethylbenzene |
| 10 | Bromodichloromethane | 32 | n-Decane |
| 11 | Trichloroethylene | 33 | 1,4-dichlorobenzene |
| 12 | Isooctane | 34 | 1,2,3-trimethylbenzene |
| 13 | n-Heptane | 35 | D-Limonene |
| 14 | Methyl Isobutyl Ketone | 36 | Nonanal |
| 15 | Toluene | 37 | n-Undecane |
| 16 | Dibromochloromethane | 38 | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene |
| 17 | n-Butyl acetate | 39 | Decanal |
| 18 | n-Octane | 40 | n-Dodecane |
| 19 | Tetrachloroethylene | 41 | n-Tridecane |
| 20 | Ethylbenzene | 42 | n-Tetradecane |
| 21 | m,p-Xylene | 43 | n-Pentadecane |
| 22 | Styrene | 44 | n-Hexadecane |

## 농도 계산

### 액티브시료채취 농도 계산

시료 중에 존재하는 개별 휘발성유기화합물질의 질량은 검정곡선의 감응 계수를 이용해 검출기 피크 면적으로부터 식(1)에 의해 계산한다.

mA=(AA−CA)bst    …………………………..........................(1)

여기서,  mA :  시료 중의 분석 물질 양(ng)

A A :  시료의 크로마토그램에서 분석 물질의 피크 면적

b st :  검정곡선 기울기

C A :  검정곡선의 세로축 절편, 만일 검정곡선이 원점을 지나면 C A = 0

시료 채취된 공기 중에 식별된 휘발성유기화합물의 질량 농도는 다음 식(2)에 의해 계산한다.

ρA=(mA−mAo)v(25℃,1atm)   …………………………..........................(2)

여기서,  ρ A :  시료 채취된 공기 중의 분석 물질 농도(g/m3)

mA :  현장시료 채취관에 존재하는 분석 물질 질량(ng)

mA o : 바탕 시료관에 존재하는 분석 물질 질량(ng)

V(25℃, 1atm) :  환산된 시료 채취 부피(L)

채취한 공기는 다음 식(3)에 따라 25 ℃, 1 기압 조건으로 보정하여 그 값을 환산하여 사용한다.

V(25℃,1atm)=V×T(25℃)T2×P2P(1atm)   …………………………..........................(3)

여기서,  V(25℃, 1atm) :  25 ℃, 1 기압일때 기체의 부피(L)

T(25℃) :  25 ℃의 절대온도 (°K) (298 °K=273+25 ℃)

P(1atm) :  1기압(atm)

V    :  실제로 채취한 기체의 부피(L)

T2   :  기체를 채취할 때의 절대온도(°K) (°K=273+℃)

P2   :  기체를 채취할 때의 기압(atm)

### 확산시료채취 농도 계산

확산시료채취된 공기 중에 존재하는 개별 분석 물질의 질량 농도(단위: g/m3)는 아래 식(4)을 이용해 계산한다.

ρ=(ma−mb)qv×t×106 …………………………..........................(4)

여기서,  ρ  :  시료 채취된 공기 중에 존재하는 분석 물질 농도(g/m3)

ma :  실제 시료중에 존재하는 분석 물질의 질량(ng)

mb :  바탕 시료관에 존재하는 분석 물질 질량(ng)

qv  :  확산흡입률(cm3/min)

t  :  노출시간(min)

비고 확산흡입률은 KS I ISO 16017-2의 표1과 2를 참고한다.

만일 질량 농도를 지정 조건(예를 들어 25 ℃ 및 101 kPa)으로 환원시켜 나타내고 싶다면, 아래 식(5)을 이용해 계산한다.

ρc=ρ×101P×T+273298  …………………………..........................(5)

여기서,  ρC  :  지정 조건으로 환원된 시료 채취된 공기 중에 존재하는 분석 물질 농도(g/m3)

P   :  시료채취된 공기의 실제 압력(kPa)

T   :  시료 채취된 공기의 실제 온도(℃)

# 알데하이드

## 액티브시료채취

실내공기질공정시험기준의 ES 02601.1를 준용하여 채취하며, 카트리지는 4℃ 냉장보관하고 시료채취전에 냉장 보관함에서 꺼내어 카트리지가 실온이 되면 폴리글러브를 착용한 다음 카트리지 마개를 제거하고 시료채취장치에 그림 3과 같이 카트리지를 연결한다. 시료채취 유속은 0.5 L/min ~ 1.2 L/min으로 30분간 연속 2회 채취한다. 시료채취시 알루미늄 호일 등을 이용하여 DNPH 카트리지가 빛에 노출되는 것을 차단한다. 채취된 시료 카트리지는 분석 시까지 냉장 보관한다. 냉장보관에서 분석까지의 기간은 30 일을 넘어서는 안 된다. 시료의 분석을 위해 실험실로 옮기는 동안에 냉장되지 않는 기간의 지속기간은 2일미만으로 유지되어야 한다.

그림 3. DNPH카트리지와 오존 스크러버를 이용한 시료채취장치

## 확산시료채취

시료 채취는 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH)이 코팅된 시판용 확산시료채취 장치를 사용하며, 성능 조건을 충족하여야 한다. 확산 시료채취 속도는 72시간 동안 0.001 mg/m3 ~ 0.33 mg/m3, 24시간 동안 0.003 mg/m3 ~ 1.0 mg/m3범위의 공기 농도에영향을 받지 않아야 한다. 상대 습도(RH) 80%까지 습도가 시료채취 속도에 영향을 주어서는 안되며 시료채취 속도는 0.02 m/s만큼 낮은 주위 공기 속도에 의해 크게 영향을 받지 않아야 한다.

시료채취 직전 확산 냉장보관 되어있던 시료채취장치를 개봉하여 시료채취 위치에 고정 시킨다. 시료채취 기간은 24시간~ 72시간 범위에서 적용할 수 있다.

액티브 시료채취법에서 오존이 DNPH 및 DNPH-폼알데하이드와 반응해 부정적 간섭을 일으킬 수 있다고 보고되어 있지만, 이러한 간섭은 확산 시료채취 장치에서는 적용되지 않는다.

## 분석방법

폼알데하이드 실내공기질공정시험기준 ES 02601.1 및 ES 09305.1을 준용한다. DNPH-유도체화 폼알데하이드 표준용액을 아세토나이트릴로 희석하여 5 개 이상 농도단계의 표준시료를 제조하며, 이 때 표준시료의 농도는 미지시료의 농도가 가능한 검정곡선 범위 안에 포함될 수 있는 범위로 설정한다. 검정곡선 작성 시 표준용액의 농도는 DNPH-유도체화 폼알데하이드 농도를 사용한다. 검정곡선은 시료를 분석할 때마다 작성하며 결정계수(R2)는 0.98 이상 되어야 한다.

표 2. HPLC 분석조건의 예

| 운전인자 | 조건 |
| --- | --- |
| 유량 | 1.0 mL/min |
| 이동상 | 60 % 아세토나이트릴/40 % 물(체적비), 균등체 |
| 컬럼 | C-18 컬럼(안지름 4.6 mm × 250 mm) 또는 이와동등이상의 것, 온도제어는 필요치 않음 |
| 검출기 | 자외선(UV), 파장 360 nm |
| 머무름시간 | 1개의 C18 컬럼인 경우 7분, 2개의 C18컬럼은 13분 |

그림 4. DNPH-폼알데하이드 유도체 표준용액의 HPLC 크로마토그램 예

그림 5. 주요 알데하이드 및 케톤화합물 표준 혼합용액의

액체크로마토그래피 크로마토그램 (예)

| 피크번호 | 물질명 | 피크번호 | 물질명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formaldehyde | 8 | Benzaldehyde |
| 2 | Acetaldehyde | 9 | iso-Valeraldehyde |
| 3 | Acrolein | 10 | n-Valeraldehyde |
| 4 | Acetone | 11 | o-Tolualdehyde |
| 5 | Propionaldehyde | 12 | m-Tolualdehyde p-Tolualdehyde |
| 6 | Crotonaldehyde | 13 | Hexaldehyde |
| 7 | Butyraldehyde | 14 | 2,5-Dimethylbenzaldehyde |

## 농도 계산

### 액티브시료채취 농도 계산

시료에서 추출한 DNPH-폼알데하이드 유도체의 분석 농도는 DNPH-폼알데하이드 유도체와 크로마토그램의 피크면적 검정곡선에 크로마토그램의 피크면적을 대입하여 산출한다. 아래 식(6)에 따라 산출된 DNPH-폼알데하이드 유도체의 분석농도(CA)를 이용하여 실내공기 중 폼알데하이드 농도로 한다.

CA=(AsVs−AbVb)v(25℃,1atm)×1000 …………………………..........................(6)

여기서,  C A  : 실내 공기중 DNPH-폼알데하이드 유도체의 농도(g/m3)

As  : 시료 중 DNPH-폼알데하이드 유도체의 분석 농도(g/mL)

Ab  : 바탕시료 중 DNPH-폼알데하이드 유도체의 분석 농도(g/mL)

Vs  : 시료 카트리지에서 추출된 용액의 총 부피(mL)

Vb  : 바탕시료 카트리지에서 추출된 용액의 총 부피(mL)

V(25 ℃, 1atm) : 환산된 총 실내 공기 채취 부피(L)

채취한 공기는 다음 식(7)에 따라 25 °C, 1기압 조건으로 보정하여 그 값을 환산하여 사용한다.

V(25℃,1atm)=V×T(25℃)T2×P2P(1atm) …………………………..........................(7)

여기서,  V(25℃, 1atm) :  25 ℃, 1 기압일때 기체의 부피(L)

T(25℃) :  25 ℃의 절대온도 (°K) (298 °K=273+25 ℃)

P(1atm) :  1기압(atm)

V    :  실제로 채취한 기체의 부피(L)

T2   :  기체를 채취할 때의 절대온도(°K) (°K=273+℃)

P2   :  기체를 채취할 때의 기압(atm)

### 확산시료채취 농도 계산

확산시료채취된 공기 중의 폼알데하이드 질량 농도 ρ (g/m3)는 다음 식(8)에 의하여 계산한다.

ρ=(ma−mb)×0.143(or0.196)×106qv×t×d100  …………………………..........................(8)

여기서,

ρ   :  시료 채취된 공기 중에 존재하는 분석 물질 농도(g/m3)

ma ：노출된 시료채취 장치 중의 DNPH－폼알데하이드 질량(g)

mb  ：바탕시료(blank) 시료채취 장치 중의 DNPH－폼알데하이드 질량(g)

qv   ：시료채취 장치의 흡수 속도(cm3/min)

t   ：노출 시간(min)

d   ：탈착효율(%)

0.143 ：M(폼알데하이드)/M(DNPH－폼알데하이드)의 비, 여기에서 M은 분자량

0.196 ：M(아세트알데하이드)/M(DNPH－아세트알데하이드)의 비, 여기에서 M은 분자량

비고 탈착효율은 KS I ISO 16000-4를 준용하여 실시한다.

# 질소산화물

## 분석장비

KS I ISO 7996에 규정된 화학 발광 NOx 분석기나 장비는 정확한 NOx 농도 측정을 위하여 사용될 수 있다. 분석기는 시험 전에 NOx 제로 가스와 시험 가스의 범위에서의 농도를 이용하여 보정해야 한다.

그림 6. 전형적인 NOx 분석장치 구성도

## 시료채취 및 관리

실내공기질공정시험기준의 ES 02904.1을 준용하여 측정하며, 시료채취 조작은 다음과 같이 한다.

- 여과지의 상태, 입력시간 및 날짜를 확인한다.

- 측정지점이 여러 곳일 경우에는 미리 장소별로 고유번호를 부여하여 측정 시 기록 등을 구별한다.

- 시료 도입부에서 시료 공기의 누출 여부와 측정기기의 유량과 압력을 확인한다.

- 시료 공기의 온도와 압력을 기록한다.

- 전원을 넣어 이산화질소 농도의 지시값이 안정될 때까지 충분히 예열한다.

- 측정기기의 여러 가동 수치를 바르게 조절하기 위해 제조사의 취급 설명서를 따른다.

- 시료 공기를 채취하여 적당한 기록장치(차트, 데이터다운로드 등)로 농도를 기록한다.

- 시료채취 및 측정 중간에도 측정기기의 상태를 확인하여 고장 등 긴급한 상황 발생 시에는 신속한 조치를 취해야 한다.

## 교정주기

- 분석장비를 처음 구매했을 때

- 감응특성에 영향을 주는 유지 보수를 했을 때

- 각 시료 채취의 전과 후 또는 분석기를 연속적으로 사용하는 경우에는 정기적으로 제로가스와 표준가스로 교정을 수행

- 제로드리프트(어느 일정기간동안 측정기기의 제로가스의 영점에 대한 지시값의 변동)와 스팬드리프트(어느 일정기간동안 측정기기의 표준가스에 대한 지시값의 변동)가 허용범위를 초과할 때

## 측정결과

부피농도(vol ppm)의 경우 소수점 이하 셋 째 자리까지 구하여 표기한다(단, 측정기기의 분해능이 그 이상이면 넷 째 자리에서 반올림하여 표기한다). 측정결과는 측정일, 측정기기명, 측정성분, 측정기기의 조작조건, 측정자명, 기타 필요한 사항 등을 기록한다.

비고 단위환산 예 NO2 1 ppm = 1.88 mg/m3(25 ℃, 1 atm)

# 이산화탄소

## 분석장비

실내공기중 이산화탄소 측정 방법은 실내공기질공정시험기준을 준용하여 비분산적외선분광법(non-dispersive infrared spectrometry; NDIR)으로 측정한다. 장치의 구성은 그림 7과 같이 시료도입부는 시료채취구 및 배관, 입자상여과지, 유량 및 압력조절기, 흡인펌프로 구성되고 시료분석부는 시료 셀, 적외선 광원, 적외선 검출기, 증폭기, 디지털기록계로 구성된다. 분석기는 시험 전에 제로 가스와 시험 가스의 범위에서의 농도를 이용하여 보정해야 한다.

그림 7. 전형적인 이산화탄소 측정장치 구성도

## 시료채취 및 관리

이산화탄소의 시료채취 및 관리는 질소산화물 시료채취 및 관리(7.2)와 동일하게 실시한다.

## 교정주기

이산화탄소 분석기의 교정주기는 질소산화물 분석기의 교정주기(7.3)와 동일하게 실시한다.

## 측정결과

부피농도(vol ppm)의 경우 일의 자리까지 구하여 표기한다(단, 측정기기의 분해능이 그 이상이면 소수점 첫 째 자리에서 반올림하여 표기한다). 측정결과는 측정일, 측정기기명, 측정성분, 측정기기의 조작조건, 측정자명, 기타 필요한 사항 등을 기록한다.

비고 단위환산 예 CO2 1 ppm = 1.80 mg/m3(25 ℃, 1 atm)

# 성능평가

실내 광촉매 현장 성능평가는 SPS-KICET KL 0019의 절차에 의거하여 실제생활조건에서의 실내공기정화 성능 및 광원의 유무에 따른 광촉매 재료의 성능을 확인한다.

# 시험 보고서

시험 보고서는 다음의 정보가 포함되어야 한다.

- 이 표준에 대한 인용

- 시험장소 명칭 및 주소

- 성능평가 일자 및 기간

- 광촉매 재료 유형 및 시공면적

- 시공자 정보

- 시료(측정)채취 지점 및 위치

- 시료채취시 환경조건 및 특이사항

- 분석조건 및 측정결과

- 이 표준에서 규정하지 아니하지만, 결과에 영향을 미칠 수 있는 세부사항

SPS-KICET X XXXX-XXXX:2020

해  설

이 해설은 본체에 규정한 사항 및 이것과 관련된 사실을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

# 1. 제정 취지

광촉매는 광 에너지의 화학 에너지 변환과정에서 유기물질을 산화시키는 역할을 하는 물질로, 최근 심각해지는 환경오염문제를 해결하는 대안 기술로 새롭게 조명 받고 있으며, 반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법은 KS L ISO 22197 및 KS L ISO 17168 시리즈에 관련 시험방법이 정리 되어있다. 그러나, 광촉매 재료 및 광촉매 2차 제품이 적용된 건설자재를 실제 생활하는 실내공간에 시공 후 성능 평가를 위한 절차 및 시험 방법의 표준화가 없어 시공 현장에서 광촉매의 성능 평가를 실시하는데 많은 애로사항이 있다. 또한, 실내 시공 현장 성능 평가시 결과에 영향을 줄 수 있는 다양한 변수를 고려하면, 시공 후 현장의 성능 평가를 진행하는데 많은 고민과 한계를 가진다.

이 표준은 실내공간에 광촉매가 시공된 다음 실내공기 정화 성능과 실내 광 환경에서 광촉매 재료의 성능평가 절차를 바탕으로 실제 성능평가에 대한 시험을 실시할때 필요한 시료채취 및 시험방법을 정리하고, 실내 현장 성능평가시에 오염물질의 시험방법을 마련하여 광촉매 산업 향상과 신뢰성에 도움을 주는데 제정의 취지가 있다.

# 2. 제정 작업

이 표준은 국토교통과학기술진흥원의 건설기술연구사업업의 ‘광촉매 재료 및 광촉매 적용 건설자재 표준화 기술 개발 (Study for the standardization of Test methods for evaluating the performance of photocatalysts and photocatalytic building/construction materials (Test chamber method))[과제번호 19SCIP-B149189-02]’을 통해 한국세라믹기술원에서 제정하였다.

제정작업 협력자 :

SPS-KICET X XXXX-XXXX:20XX

SPS SPSP SPSPS SPSPSP SPSPSPS SPSPSPSP

Measurement and Estimation

of the Distance between Layers

of RGO Graphenes –

X-ray diffraction method

ICS XX.XXX