| SPSPSPSP SPSPSPS SPSPSP SPSPS SPSP SPS |  | SPS-L KICET 0018-0000 |
| --- | --- | --- |
|  | 광촉매 재료가 적용된 실외 공간에서의 대기오염물질 측정 제1부 : 일반사항. SPS-L KICET 0018-0000:2022 |
| 한국세라믹기술원 2022년 XX월 XX일 제정 |  |  |

심  의 : 한국세라믹기술원 단체표준심사위원회

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (위 원 장) |  | 최철호 |  | 동신관유리공업주식회사 |  | 연구소장 |  |
| (위 원) |  | 김형기 |  | 한국화학융합시험연구원 |  | 전문위원 |  |
|  |  | 조 훈 식 |  | 한국건설생활환경시험연구원 |  | 전문위원 |  |
|  |  | 이 태 규 |  | ㈜나노팩 |  | 대표 |  |
|  |  | 이 상 운 |  | 한국기계전기전자시험연구원 |  | 팀 장 |  |
|  |  | 문부식 |  | 대한산업안전협회 |  | 차장 |  |
|  |  | 이승호 |  | 한국소재기술협동조합 |  | 대표 |  |
| (간 사) |  | 엄유준 |  | 한국세라믹기술원 |  | 기술원 |  |

원안작성협력 : 한국세라믹기술원 분석센터, 대한산업안전협회 생활안전국

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (위 원 장) |  | 최기인 |  | 한국세라믹기술원 |  | 팀장 |  |
| (위 원) |  | 안욱성 |  | 한국세라믹기술원 |  | 수석 |  |
|  |  | 허승헌 |  | 한국세라믹기술원 |  | 책 임 |  |
|  |  | 김현구 |  | 한국세라믹기술원 |  | 선임 |  |
|  |  | 문부식 |  | 대한산업안전협회 |  | 차장 |  |

표준열람 : e나라표준인증(http://www.standard.go.kr)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

제정단체：한국세라믹기술원       		     등    록 : 한국표준협회

제    정 : 2022년 00월 00일

심    의：한국세라믹기술원 단체표준심사위원회

원안작성협력： 한국세라믹기술원 분석기술센터, 대한산업안전협회 생활안전국

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이 표준에 대한 문의사항이 있을 시 e나라 표준인증 웹사이트에 등록된 표준담당자에게 연락 바랍니다.

이 표준은 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진운영 요령 제11조의 규정에 따라 매 3년마다 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목    차

머  리  말	ii

1	적용범위	1

2	인용표준	1

3	용어와 정의	2

4	측정 계획 수립	2

4.1	실외 공간의 특수성	2

4.2	측정 목적	3

4.3	측정 기간 결정	3

5	측정 항목 선정	4

6	측정 지역 사전 조사	4

6.1	광촉매 재료 적용 실외 공간의 특징 확인	4

6.2	측정 위치 선정	5

6.3	측정 지점 선정	5

7	대기오염물질 측정	6

7.1	환경 조건 평가	6

7.2	광조사 조건 평가	6

7.3	대기오염물질 측정	7

8	보고서 작성	7

참고문헌	9

SPS-L KICET 0018-0000:2022 해  설	10

# 머  리  말

- 이 표준은 한국세라믹기술원에서 원안을 갖추고 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진 운영 요령에 따라 한국세라믹기술원 단체표준심사위원회를 거쳐 제정된 단체표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 한국세라믹기술원장과 단체표준심사위원회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

단체표준

SPS L KICET 0018-0000:XXXX

광촉매 재료가 적용된 실외 공간에서의 대기오염물질 측정- 제1부 : 일반사항

Measurement of air pollutants at outdoor site with photocatalytic materials - Part 1 : General

# 적용범위

이 표준은 이산화 타이타늄이나 기타 세라믹 재료와 같은 반도성 금속산화물로 만들어진 광촉매 재료, 또는 표면에 광촉매 막을 가지고 있는 재료가 적용된 도로, 인도, 건축물 외벽, 터널, 인도, 방음벽 등 실외 공간에서 대기오염물질(산화질소, 휘발성 유기화합물, (초)미세입자)의 농도 변화를 측정하는 절차에 대한 일반적인 사항을 규정한다.

이 표준은 실외 공간에서의 광촉매 성능평가를 위한 대기오염물질 측정 계획 수립, 측정 항목 선택, 측정 위치, 측정 방법, 측정 기간 등 광촉매 건설 재료가 적용된 실외 공간에서의 대기오염물질 측정과 관련된 세부적인 사항을 규정하고 있지만, 광촉매 재료의 시공 조건이나 방법, 실험실 조건에서의 광촉매 제품 자체에 대한 성능 평가 방법이나 절차에 대해서는 규정하지 아니한다.

이 표준은 광촉매 재료가 적용된 실외 공간에서의 대기오염물질 농도 측정을 통해 광촉매 블록, 구조물, 시트, 판지, 보드, 평판, 도료, 페인트, 마감재 등 건설 현장에서 다양하게 활용되는 광촉매 건설 및 건축자재의 성능 평가, 광촉매 재료의 재생과 성능 유지를 위한 세척 주기 계산, 대기오염물질 제거 과정에서의 물질수지, 현장 조건에서의 광촉매 제품 성능 등 다양한 목적을 위해 활용할 수 있다.

# 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS A ISO 80000-1, 양 및 단위 – 제1부: 일반사항

KS B 5645, 대기 중의 부유 입자상 물질 자동 계측기

KS I ISO 7996, 대기 – 질소 산화물의 질량 농도 측정(화학 발광법)

KS I ISO 8756, 공기의 질 – 온도, 압력, 습도 데이터의 처리

KS I ISO 16017-1, 실내, 대기 및 작업장 공기 – 흡착 튜브/열 탈착/모세관 가스크로마토그래피에 의한 휘발성유기화합물의 샘플링과 분석

KS I ISO 16017-2, 실내, 대기 및 작업장 공기 – 흡착관/열탈착/캐필러리 가스 크로마토그래피를 이용한 휘발성유기화합물의 시료 채취와 분석 – 제2부: 확산 시료 채취

KS L ISO 17168-1, 파인세라믹스 – 실내 광 환경에서 반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 시험방법 – 제1부: 산화질소 제거

KS L ISO 22197-1, 파인세라믹스 – 반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법 – 제1부: 산화질소 제거

KS L ISO 22197-2, 파인세라믹스 – 반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법 – 제2부: 아세트알데하이드 제거

KS L ISO 22197-3, 파인세라믹스 – 반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법 – 제3부: 톨루엔 제거

KS L ISO 22197-4, 파인세라믹스 – 반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법 – 제4부: 폼알데하이드 제거

KS L ISO 22197-5, 파인세라믹스 – 반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법 – 제5부: 메틸메르캅탄 제거

KS P 8202, 일반용 풍속계

ISO 10677, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) – Ultraviolet light source for testing semiconducting photocatalytic materials

# 용어와 정의

## 광촉매(photocatalyst)

광조사에 의하여 반응 첨가물의 화학적 변형과 반복적인 중간물의 화학적 상호 작용을 연속적으로 일으키게 할 수 있으며, 각 상호 작용의 순환 후 본래의 화학적 조성으로 복원시킬 수 있는 물질을 일컬음

## 광촉매 재료(photocatalytic material)

코팅, 함침, 혼합 등의 방식으로 광촉매가 내부 또는 표면에 첨가된 재료

## 부착식 광촉매 반응기(attached photocatalytic reactor)

광촉매 재료 적용 현장에서 가스상 오염물질이 대류 및 풍속에 영향을 받지 않고, 광촉매 재료 표면에서 반응이 진행할 수 있도록 제작한 덮개 형태의 반응기

## 시험 가스 공급장치(test gas supply equipment)

표준 가스를 희석하여 일정한 농도, 상대 습도, 유량으로 가스상 오염물질인 시험 가스를 공급하는 장비

# 측정 계획 수립

## 실외 공간의 특수성

광촉매 재료 적용 현장의 오염물질 발생원의 다양성, 오염물질의 농도 변화, 대류 확산, 기상 조건, 광 조건 등에 따라서 환경 대기질은 실시간으로 변화하기 때문에 측정 결과는 시간과 공간에 대한 농도를 대표 할 수 있는 것이어야 하며, 측정 목적에 맞추어 측정 항목, 측정 기간, 적용하고자 하는 측정 방법에 대한 계획을 그림 1과 같이 수립한다.

그림 1 — 측정 계획 수립

## 측정 목적

측정 계획 수립 시, 측정 목적에 따라 측정 항목, 측정 위치 및 지점, 측정 기간 등이 결정 된다. 일반적으로 광촉매 재료 적용 실외 공간에서 대기오염물질을 측정하는 목적은 다음과 같다.

- 광촉매 재료 적용 전후의 대기오염물질 농도 비교

- 적용된 광촉매 재료의 성능 유지 확인

- 사용자 입장에서 적절한 광촉매 재료의 적용 여부 확인

- 적용된 광촉매 재료의 성능 극대화를 위한 세척 주기 확인

- 기타 현장에서 발생할 수 있는 오류 사항 파악

## 측정 기간 결정

대기오염물질에 대한 측정 기간은 측정의 목적, 선정된 대기오염물질의 특성, 측정 시기의 대기환경 조건(강우량, 강수량, 바람 세기, 일조량 등), 표적 물질의 잠재적인 건강 영향, 발생원의 특성, 분석방법의 정량 한계, 측정 방법 등을 고려하여 결정한다.

열린 실외 공간에서의 대기오염물질 농도 측정은 일반적으로 7일 이상 연속 측정하는 것을 원칙으로 한다. 하지만, 다음과 같은 상황에서는 현장의 조건에 따라 측정 기간은 조정할 수 있다.

- 갇힌 구조의 실외 공간 (예; 터널, 지하차도, 주차장 등)

- 측정 위치의 대기 흐름이 안정적인 현장 (5 m/sec 이하)

- 부착식 광촉매 반응기를 이용하여 측정하는 경우

- 대기오염물질의 시간당 평균 농도가 검출한계 이상인 경우

- 대조 공간(광촉매 재료 미적용 공간)에서 대기오염물질 동시 측정이 가능한 경우

비고 1 측정 시 바람, 눈, 비로부터 보호하기 위하여 측정기기를 실내 또는 장비함에 설치하고 측정 관을 밖으로 연결하는 경우에는 측정 관 내부 표면과의 반응, 흡착, 흡수 등에 의한 영향을 최소한으로 줄일 수 있는 재질과 방법으로 실시하여야 한다.

비고 2 장기간 측정 시 측정 관에 분진이 퇴적하거나 퇴적할 분진이 오염물질과 반응 또는 흡착하는 것을 막기 위하여 측정 관이나 튜브는 항상 깨끗한 상태로 유지하여야 한다.

# 측정 항목 선정

광촉매 재료 적용에 따른 대기오염물질 제거 성능 평가를 위한 측정 항목은 기본적으로 실외 환경 조건과 광촉매 재료의 시공 목적 등을 고려하여 결정한다.

사전에 환경 대기질의 측정 결과가 있는 경우에는 해당 자료를 참고하여 상대적으로 높은 농도의 오염물질을 측정 항목으로 선택한다. 필요한 경우, 주요 대기오염물질에 대한 사전 측정을 실시한다.

표 1에는 실외 광 환경에서 광촉매 재료에 의해 저감이 가능한 주요 대기오염물질을 나타내었다.

표 1 – 광촉매 재료 적용 실외 공간의 주요 대기오염물질 평가 항목

| 구분 | 대기오염물질 | 실외 공간에서의 광촉매 재료 적용 예 |
| --- | --- | --- |
| 가스상 물질 | 산화질소 | 터널, 주차장, 도로, 발전소, 공장지역, 주택가 등 |
|  | 휘발성 유기화합물 | 산업시설(도장, 도정, 세정, 잉크 제조, 용매, 합성수지 제조, 섬유, 가구, 석유화학) 주변과 기타 유기용제 사용 시설 주변 |
| 입자상 물질 | (초)미세입자 | 터널, 주차장, 도로, 주택가 등 (초)미세먼지 발생 지역 |

# 측정 지역 사전 조사

## 광촉매 재료 적용 실외 공간의 특징 확인

광촉매 재료 적용 실외 공간의 특징을 파악하기 위하여 아래의 사항을 기록하고 측정 위치와 광원의 위치 등에 대하여 사진 또는 도면의 형태로 보관한다. 또한, 대기오염물질의 이동과 분산에 연관된 인자(지형, 기온, 풍속 및 풍향, 대기 안정성, 날씨 등)를 사전에 측정하여 어떠한 인자가 대기오염물질에 영향을 미치는지 확인할 필요가 있다.

- 광촉매 재료 제조사 및 시공사 정보

- 광촉매 재료 유형(예; 도료, 보도블럭, 콘크리트, 아스팔트, 숏크리트 등)과 배합비율

- 광촉매 재료 적용 세부 위치(예; 건축물 외벽, 터널, 인도 등)

- 광원 및 광강도 확인(예; 태양광 또는 지하차도의 경우 인공 광원 종류 및 광 강도)

- 측정 위치의 특징 파악(예; 환경 대기질, 차량 통행량, 풍향 및 풍속, 날씨 등)

- 광촉매 재료 적용 전 환경 대기오염물질 농도 확인(또는 사전에 측정 실시)

- 기타

비고  현장에 적용된 광촉매 재료에 대한 성능을 직접 확인하고자 하는 경우에는 현장에서 광촉매 재료를 채취하여 각 시험 항목에 대한 성능 평가 표준(예; KS L ISO 22197 시리즈)에 따라 시험을 진행한다.

## 측정 위치 선정

실외 공간의 구조와 형태 뿐만 아니라 시간에 따라서도 대기오염물질의 농도 변화가 있기 때문에, 측정 위치에서의 시간과 공간에 따른 오염물질의 농도 변화 확인을 사전에 실시하여 공기 중 대기오염물질의 농도 특성을 파악할 필요가 있다.

측정 위치는 광촉매 재료 적용과 미 적용 공간을 각각 선정하여 동시에 측정하고, 광촉매 재료 미 적용 공간이 없는 경우에는 광촉매 재료 적용 전과 후로 나누어 동일한 위치와 시간에 측정한다.

광촉매 재료 적용 위치, 광원의 노출 시간과 방향, 측정 공간의 특성 등을 사전에 충분히 고려하여 다음과 같이 결정한다.

- 측정 위치는 광촉매 재료 적용 표면에 광원이 최소 5시간 이상 노출되어야 한다.

- 터널이나 지하차도의 경우 공기순환 팬이 설치된 지점으로부터 50 m 이상의 거리를 두어야 한다.

- 장기간 측정을 하는 경우 풍속이나 기상상태에 영향을 받지 않으며, 사람이 많이 왕래하는 곳에서 측정할 경우에는 사람의 손이 닿지 않도록 한다.

- 오염물질 배출지점에서 최소 1.5 m 떨어져 있어야 한다.

- 시간에 따른 농도변화를 주기적으로 측정하고자 하는 경우에는 동일한 위치에서 측정한다.

만일 광촉매 재료 적용의 성능 유지 확인을 위한 포괄적인 평가를 위해 일정한 시간을 두고 주기적으로 측정 하여야 하는 경우 가급적 동일한 위치에서 측정을 진행한다.

측정 장소는 안전하게 접근할 수 있어야 하며, 측정자의 안전이 보장되지 않는 터널, 도로, 지하차도 등의 경우에는 적절한 예방책을 취해야 하다. 또한, 유해한 대기환경에서 측정하는 경우에는 방독마스크 등의 안전장비를 이용해야 한다.

## 측정 지점 선정

측정 위치에서 최적의 측정 지점을 선정하기 위하여 그림 1과 같이 광촉매 재료 적용 표면에 일정한 간격으로 9 지점 이상에 대하여 광 강도를 측정하고 최소 광 강도(UV-A) 0.6 mW/cm2 이상이며, 평균 이상의 광 강도 지점을 대표 측정 지점으로 한다.

측정 관이나 튜브의 측정 지점은 광촉매 재료 표면으로부터 약 1 cm ∼ 2 cm 높이로 한다.

그림 2 — 광 강도 측정 지점 예

측정하고자 하는 지점 표면에 먼지나 이물질이 존재하면 측정에 오류가 발생할 수 있기 때문에, 측정 전에 세척수를 이용하여 표면을 세척한 후, 자연 건조하거나 건조기 등을 이용하여 표면을 건조시킨다.

만일, 기름, 도료, 유기물질 등에 의해 표면이 오염되어 정제수를 이용한 세정만으로는 표면이 깨끗해지지 않을 경우에는 측정 지점을 변경한다.

비고   광촉매 재료의 유형과 적용 공간의 용도와 사용 목적의 중요도에 따라 여러 개의 측정 위치와 지점을 추가할 수 있다.

# 대기오염물질 측정

## 환경 조건 평가

대기오염물질은 고정 또는 이동형 배출원에서 간헐적 또는 지속적으로 환경 대기중으로 배출되며, 배출된 오염물질의 농도는 온도, 압력, 상대 습도, 대기 확산 등과 같은 환경조건에 따라 좌우된다.

온도, 압력, 상대 습도, 풍속, 차량 통행량 등의 환경조건은 측정 기간 동안 연속적으로 동시에 측정 하여 환경 요인의 영향을 파악하여야 한다.

### 온도, 압력, 상대습도

광촉매 재료 적용 공간의 대기오염물질 측정시 대기의 온도, 압력, 상대습도 측정은 KS I ISO 8756에 규정된 측정 조건과 절차를 따른다.

### 풍속

풍속계는 KS P 8202에 부합하는 것으로, 대기오염물질을 측정하는 광촉매 표면의 측정 지점과 동일한 지점에서 측정한다.

### 교통량

교통량 모니터링을 실시하여 교통량에 따른 따른 환경 대기중 오염원과 오염물질의 농도 변화 확인, 교통량에 따른 오염도 영향 분석 등에 활용할 수 있다.

## 광조사 조건 평가

광촉매 재료가 적용된 실외 공간 현장에서의 광 조사 조건(예; 태양 광원 또는 지하차도내 인공 광원)으로 진행하는 것을 원칙으로 한다. 그러나, 현장의 사정이나 특수한 목적으로 추가 광 조사가 필요한 경우, KS L ISO 22197-1 또는 KS L ISO 17168-1에서 규정하고 있는 인공 광원을 사용할 수 있다.

광 강도 측정은 시료 채취와 측정 기간 동안 연속적으로 측정 하고, UV 측정기는 ISO 10677에 부합하는 것으로, 대기오염물질을 측정하는 광촉매 재료 표면의 측정 지점과 동일한 지점에서 측정한다.

## 대기오염물질 측정

측정 계획 수립에 의거하여 측정 항목과 측정 위치 등을 결정하고 선정된 측정 항목의 세부 측정 방법은 표 2와 같으며, 측정 방법은 측정 목적에 부합하는 측정 방법을 선택하여 측정 한다.

표 2 – 대기오염물질 측정 항목별 측정 방법

| 구분 | 측정 항목 | 세부 규격 |
| --- | --- | --- |
| 가스상 물질 | 산화질소 | KS I ISO 7996, SPS-L KICET 0019 |
|  | 휘발성 유기화합물 | KS I ISO 16017-1, KS I ISO 16017-2, SPS-L KICET 0019 |
| 입자상 물질 | (초)미세입자 | KS B 5645 |

측정 시, 연속적인 측정을 권장하며 불연속적으로 측정하는 경우에는 측정 당시의 특징이 되는 결과만을 나타낸다.

측정 위치의 풍속이 5 m/sec 이상으로 불안정 하거나 대기오염물질의 시간당 평균 농도가 검출한계 이하인 경우에는 오염물질의 농도 변화 확인이 불가능 하기 때문에, 환경 대기질의 모니터링은 권장되지 않는다. 이러한 환경 조건에서는 시험 가스 공급장치와 부착식 광촉매 반응기를 이용하여 측정할 수 있다.

비고  부착식 광촉매 반응기를 이용한 측정은 실외 공간에 적용된 광촉매 재료 표면에 부착하여 측정하는 방법으로, 반응기 내부로 공급되는 시험 가스(표준 가스 또는 환경 대기)가 누출 되지 않는 조건에서 재현성 있는 결과를 얻고자 하는 경우에 적용 가능하다.

# 보고서 작성

측정 장소와 측정이 실시되는 현장 상태의 기록은 측정 보고서는 다음의 정보가 포함되어야 한다.

- 이 표준에 대한 인용

- 측정 장소(명칭 및 주소)

- 측정 위치 및 지점

- 측정 일자 및 측정 기간

- 광촉매 재료 유형 및 시공 면적

- 측정 시, 환경조건 및 특이사항(온도, 압력, 상대습도, 교통량 등)

- 광강도 측정 결과(광원 및 광원 주변부 정보 포함)

- 적용된 대기오염물질 측정 방법

- 측정 결과

- 이 표준에서 규정하지 아니하지만, 결과에 영향을 미칠 수 있는 세부사항

참고문헌

[1] KS I ISO 9359 대기질 – 대기질 평가를 위한 층별 시료채취 방법

[2] KS I ISO 20581 작업장 공기 – 화학적 인자의 측정 절차 수행에 대한 일반적인 요구사항

[3] ES 01115 대기오염공정시험기준 – 환경 대기 시료채취 방법

[4] Kim M.Y., Kim H.G., Park J,C., Empirical NOx Removal Analysis of Photocatalytic Construction Materials at Real-Scale., Materials, 14, 2021, 5717

[5] Folli A., Strom M., Madsen T.P., Henriksen T., Lang J., Emenius J., Klevebrant T., Nilsson A., Field study of air purifying paving elements containing TiO2, Atmospheric Environment,107, 2015, pp. 44-51

[6] 전혜준, 차진선, 윤성진, 이주형, 송민형, 광촉매 제품의 NOx 저감 성능 현장 평가 사례 고찰, 한국대기환경학회지, 37(2), 2021, pp. 310-323

SPS-L KICET 0018-0000:2022

해  설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

# 1 제정 취지

광촉매는 광 에너지의 화학 에너지 변환과정에서 유기물질을 산화시키는 역할을 하는 물질로, 최근 심각해지는 환경오염문제를 해결하는 대안 기술로 새롭게 조명 받고 있으며, 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법은 KS L ISO 22197 및 KS L ISO 17168 시리즈에 관련 시험방법이 정리 되어있다.

기존 규격은 광촉매 재료 또는 막을 가지고 있는 일정 크기와 두께의 시험편을 광 반응기에 설치하고 시험가스공급장치를 이용하여 일정농도의 오염물질 표준 가스를 광 반응기로 흘려보면서 암조건과 광조건의 오염물질 농도 차이를 비교하여 공기정화 성능을 측정하는 방법으로 최적의 광조건에서 측정하기 때문에 성능이 과대평가 될 가능성이 높다.

광촉매 재료 및 광촉매 2차 제품이 적용된 재료 및 건설자재 마감재를 실외 공간에 시공 후 현장에서 적용 가능한 성능 평가 절차나 시험 방법이 없어 광촉매 적용 현장에서의 광촉매의 성능 평가에 대한 많은 애로사항과 산업계의 혼란이 있다. 또한, 실험실 조건과는 다른 다양한 실외 환경조건 및 현장에서의 다양한 변수를 고려하면, 광촉매 적용 후 현장에서의 성능 평가를 진행하는데 많은 고민과 한계를 가진다.

이 표준은 기본적으로 광촉매 재료 및 자재가 적용된 실외 공간에서의 오염물질 농도 확인을 위한 측정 절차를 규정하는 표준으로, 실외 광촉매 적용 현장의 실제 광 조건에서의 오염물질 농도 비교를 위한 세부사항(시험 항목 선정, 측정 지점 및 위치선정, 광 조건, 적용된 광촉매의 특성 확인, 측정기간, 기타 현장 조건 등)을 정리하여 실외 광촉매 적용 현장에서 적용 가능한 측정 절차의 기준점을 제시하고 측정결과에 대한 신뢰성을 확보하여 광촉매 산업 향상에 도움을 주는데 제정의 취지가 있다.

# 2 제정의 경위

UV 조건에서의 광촉매 재료의 오염물질 제거 성능 평가를 위한 국가표준으로는 KS L ISO 22197 시리즈가 널리 활용되고 있다. 이 표준은 특정 크기(예, 50 mm x 100 mm x 5 mm) 가지는 가공된 시험편에 대한 성능 평가에만 적용할 수 있기 때문에 평가를 위해서는 별도의 시험편 가공이 요구된다. 하지만, 광촉매 건설자재 시료의 경우, 시험편의 가공 과정에서 시료 표면에 존재하는 광촉매 재료가 탈리되거나 손상되는 한편, 시험편의 가공 기술에 따라 광촉매 재료의 오염물질 제거 성능 평가 결과가 영향을 받는 등 신뢰성있는 시험 분석과 관련된 이해관계자간 혹은 시험 의뢰자-시험 분석자 간 민원이 빈번하게 발생하고 있다. 또한, 연속 흐름 방식으로 오염물질을 광촉매 재료에 노출하여 제거 성능을 평가하는 KS L ISO 22197 시리즈의 경우, 광촉매 재료 표면에서부터 5 mm 사이의 속박된 공간으로 오염물질이 지속적으로 유입(0.5 m/s)되는 특정 상황으로 실험 조건을 모사하여 광촉매 재료 성능 평가를 진행하고 있으나, 다양한 현장에서의 조건을 정확히 반영함에는 어려움이 있다.

광촉매 재료 및 자재가 적용된 실외 공간에서의 오염물질 농도 확인을 위한 측정 절차에 대한 표준은 아직까지 마련되어 있지 않은 상황으로, 제한된 조건하에서 진행되는 실험실에서의 성능 평가 결과가 실제 광촉매 적용 현장에서도 동일한 성능을 나타내는가에 대한 이해관계자(제조자, 시공자, 사용자)간의 입장의 차이가 있어 광촉매 재료 및 제품에 대한 불신이 존재하고 있는 상황이다.

이에 광촉매 재료 및 자재가 적용된 실외 공간에서의 오염물질 농도 확인을 위한 측정 절차 수립과 관련된 표준화의 필요성 및 측정 과정에서 요구되는 현장에서의 사전 준비에 대한 기술적인 사항을 논의하기 위하여 일차적으로 국토교통과학기술진흥원의 건설기술연구사업의 ‘광촉매 재료 및 광촉매 적용 건설자재 표준화 기술 개발 (Study for the standardization of Test methods for evaluating the performance of photocatalysts and photocatalytic building/construction materials (Test chamber method))[과제번호 19SCIP-B149189-02]’에 참여하고 있는 연구기관 및 기업을 대상으로 의견수렴을 진행하는 한편, 엠엠케이, 다람이엔지, 제이켐 등 광촉매 산업 관련 업체를 대상으로 하는 추가적인 의견수렴을 진행하였다. 또한, 한국광촉매협회 홈페이지 및 한국세라믹기술원 홈페이지에 이 표준을 공지하여 이해관계자 의견 수렴과정을 거쳤다.

# 3 심의 중 특히 논의된 사항

이 표준을 심의 과정에서 상세하게 논의되어 세부 내용으로 반영된 사항은 다음과 같다.

# 3.1 기존에 제정된 광촉매 적용 실내 공간 측정 절차의 차이점

광촉매 적용 실내 공간의 가스상 오염물질 농도 변화 확인을 위한 시료채취 및 측정 절차에 대한 표준으로는 SPS-L KICET 0016가 있다.

SPS-L KICET 0016의 경우 실내 공간에서의 실내공기질 시료채취 및 측정에 적용 가능한 측정 방법과 시료채취 지점 선정 등에 대하여 정리되어 있지만, 밀폐된 공간이 아닌 실외 현장에서 적용하기에는 적절하지 않다.

실외 공간의 경우 실내 공간 보다 다양한 건축 또는 구조물이나 대규모 토목공사 현장(예: 건축물 외벽, 도로, 터널, 인도, 방음벽 등)에 대기중에 노출된 형태로 적용 가능하기 때문에 적용 현장의 환경 조건을 고려하여 측정방법(부착식 광촉매 반응기 적용 또는 환경 대기질 측정)을 결정하고, 측정시 현장의 광조건, 오염물질의 종류, 대기 흐름 등 여러가지 변수를 고려하여 세부 측정 장소와 지점, 측정 기간 등을 결정하여 측정한다.

다음의 표 1에는 이 표준과 SPS-L KICET 0016의 주요 항목별 차이점을 간략하게 정리하였다.

표 1 – 광촉매 적용 실내 공간과 실외 공간 측정 절차의 주요 항목별 차이점

| No | 항목 | SPS-L KICET 0016 | SPS-L KICET 0018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 목적 | 광촉매가 적용된 실내 공간에서의 시료 채취 및 측정 절차 | 광촉매 적용 실외 공간에서의 대기 오염물질 측정 준비 |
| 2 | 대상 | 광촉매 적용 실내 공간 (주거공간, 다중이용시설, 사무공간, 지하주차장 등) | 광촉매 적용 실외 공간 (건축물 외벽, 도로, 터널, 인도, 방음벽 등) |
| 3 | 시험 항목 | 산화질소, 휘발성유기화합물, 폼알데하이드, 아세트알데하이드 | 가스상물질, 입자상물질 |
| 4 | 측정 장소 | 시공 현장 (실내 밀폐 공간) | 시공 현장 (대조군으로 광촉매 재료 미 적용 공간 또는 광촉매 재료 적용 전) |
| 5 | 광원 | 적용 현장의 실제광원 (인공광원) | 적용 현장의 실제광원 (태양광 또는 인공광원) |
| 6 | 측정 방법 | 실내공기 측정 (흡인 및 확산 시료채취) | 부착식 광촉매 반응기를 이용한 측정과 환경 대기질 측정 (연속 측정) |
| 7 | 시험 가스 | 실내공기 | 표준가스와 환경대기 |
| 8 | 측정 기간 | 30분에서 최대4주 | 7일 이상 |

# 3.2 기존 광촉매 재료 성능 표준과의 차이점

현재 광촉매 재료 및 제품에 대한 오염물질 저감 성능 평가에 가장 많이 활용하고 있는 표준으로는 UV 광 환경에서 반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법을 다루고 있는 KS L ISO 22197 시리즈가 있다. 해당 표준 시리즈는 5 cm x 10 cm x 5 mm로 가공된 광촉매 제품에 대하여 실험실에서의 오염물질 저감 성능 평가방법을 다루고 있다. 하지만, 많은 소비자들은 가공된 광촉매 제품이 특정 조건하에서 평가되는 실험실에서의 오염물질 저감 성능이 아닌, 실제 해당 제품이 시공된 현장 조건이 반영된 환경에서의 오염물질 저감 성능에 대한 평가를 진행하고 싶어하지만 현재 국제표준 혹은 국가표준으로 제정된 광촉매 시공 현장 평가방법은 마련되어있지 않은 상황이다.

다음의 표 2에는 이 표준과 KS L ISO 22197 시리즈와의 주요 차이점을 간략하게 정리하였다.

표 2 – 다른 표준과의 주요 차이점

| No | 항목 | KS L ISO 22197 | SPS-L KICET 0018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 목적 | 광촉매 재료의 성능평가 | 광촉매 적용 실외 공간에서의 대기 오염물질 측정 준비 |
| 2 | 대상 | 가공시편 (5 cm x 10 cm x 5 mm) | 광촉매 적용 실외 공간 (건축물 외벽, 도로, 터널, 인도, 방음벽 등) |
| 3 | 시험 항목 | 산화질소, 톨루엔, 폼알데하이드, 아세트알데하이드 | 가스상물질, 입자상물질 |
| 4 | 측정 장소 | 실험실 | 시공 현장 (대조군으로 광촉매 재료 미 적용 공간 또는 광촉매 재료 적용 전) |
| 5 | 광원 | 인공광원 | 적용 현장의 실제광원 (태양광 또는 인공광원) |
| 6 | 측정 방법 | 시험가스와 광반응기 이용하여 측정 | 부착식 광촉매 반응기를 이용한 측정과 환경 대기질 측정 (연속 측정) |
| 7 | 시험 가스 | 표준가스 | 표준가스와 환경대기 |
| 8 | 측정 기간 | 약 3시간에서 5시간 이내 | 7일 이상 |

# 3.3 주요 규정 항목별 인용근거

다음의 표 3에는 이 표준의 주요 규정 항목별로 인용 규격과 세부 인용 항목을 간략하게 정리하였다.

표 3 – SPS-L KICET 0018-0000의 주요 항목별 인용 규격

| No | 규정항목 | 인용 규격 | 세부 인용 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 성능평가 시험항목 | KS L ISO 22197-1 ∼ 5 | 광촉매 성능평가 시험항목 |
| 2 | 부착식 광촉매 반응기 | KS L ISO 22197-1 ∼ 5 | 반응기 투광창 재질 시험가스공급장치 측정 시간 (단기간) |
| 3 | 광원 | KS L ISO 22197-1 KS L ISO 17168-1 | 인공광원 |
| 4 | 광강도 측정 | ISO 10677 | UV 측정기 |

# 3.4 측정 방법에 따른 특징과 장단점 비교

이 표준에서 제시한 측정 방법은 적용된 광촉매 재료 표면에서의 측정 방법과 환경 대기질 측정방법으로 나뉘는데, 표 4에는 각 시료 채취와 측정 방법의 특징을 나타내었다.

표 4 – 측정 방법 특징 요약

| 구분 | 부착식 광촉매 반응기를 이용한 측정 방법 | 환경 대기질 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 특징 | 광촉매 재료를 적용한 표면에 부착식 광촉매 반응기를 부착한 다음 대기오염물질 농도 변화를 평가하는 방법 | 장기간 환경 대기질 모니터링을 통해 해당 지역에서의 광촉매 효과 여부를 판단하기 위한 평가 방법 |
| 장점 | ① 광촉매 재료가 현장에서 어느 정도의 대기 오염물질 제거 성능을 나타내는지에 대한 직관적인 평가 가능 ② 대기 흐름이 불안정한 지점 (풍속 5 m/s 이상)에서도 적용 가능 ③ 대상 오염물질의 농도가 낮은 경우에도 표준 가스를 이용하여 광촉매 성능 평가 가능 | 광촉매 적용 현장 주변에서의 전반적인 대기질 변화를 파악할 수 있음 |
| 단점 | - 광촉매 적용 재료 표면으로 시험 가스를 흘러가도록 유도하는 방식으로 실제 현장 조건을 반영하지 못하는 경우가 있음 - 반응기내 기밀성이 유지되지 않는 경우 사용 불가 | - 대기 흐름이 불안정한 지점(최대 5 m/s 이상)에서의 측정 불가 ② 적용된 광촉매 재료의 성능 여부에 상관없이 외부 환경 조건에 의한 결과 왜곡이 발생할 수 있어, 정확한 판단을 위해서는 장기간의 모니터링 자료가 필수적으로 요구됨 |
| 측정 기간 | 단기간(약 3~5시간) | 장기간(7일 이상) |
| 적용 공간 | 제한 없음 | 대기 흐름이 안정적인 공간 (풍속 5 m/s 이하) |
| 시험 가스 | 표준 가스 또는 환경 대기 | 환경 대기 |
| 대조군 | 측정 : 광촉매 적용 공간 대조 : 광촉매 미적용 공간(또는 광촉매 적용 전) |  |

SPS L KICET 0018-0000:2022

SPS SPSP SPSPS SPSPSP SPSPSPS SPSPSPSP

Measurement of air pollutants

at outdoor site with photocatalytic

materials — Part 1 : General

ICS 81.060.30